| 项目分类 | 具体指标 | 标准依据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础规格 | 总厚度（Total thickness） | EN428 | 2.0 mm |
| 基础规格 | 耐磨层厚度（Wear layer thickness） | EN 429 | 0.35 mm |
| 基础规格 | 宽度（width） | EN 426 | 2m |
| 基础规格 | 长度（Length of sheet） | EN 426 | 20m |
| 安全性能 | 防火等级（Fire rating） | GB 8624-2012 | Bfs-1 |
| 环保性能 | 有害物质检测（Toxic testing） | GB 18586-2001 | 合格（Good） |
| 物理性能 | 抗电阻性（Electrical resistance） | EN 1081 | >10⁹-10Ω |
| 防滑性能 | 防干滑性（Slip resistance dry） | EN 13893 | >0.3 |
| 防滑性能 | 防湿滑性（Slip resistance wet） | EN 51130 | R9 |
| 耐用性 | 轮压测试（Castor chair test） | EN 425 | -（无检测结果） |
| 耐用性 | 颜色稳定性（Colour fastness） | EN ISO 105-802 | >6 |
| 耐腐蚀性 | 抗化学性（Chemical products resistance） | EN423 | 好（Good） |
| 尺寸稳定性 | 尺寸稳定性（Dimensional stability） | EN 434 | <0.40% |
| 耐热性 | 加热翘曲（Curl resultant to heat） | EN 434 | <1 mm |
| 声学性能 | 消音率（Sound reduction） | EN ISO 717/2 | 约 4 dB（Approx. 4 dB） |
| 表面性能 | 残余凹陷度（Residual indentation） | EN 433 | 0.03mm |
| 卫生性能 | 抗菌防霉性能（Anti-bacterial and fungicidal） | - | 好（Good） |
| 环保性能 | VOC 挥发物排放量 | - | <10 |
| 表面处理 | 表面处理（Surface treatment） | - | PUR |
| 检测认证 | 抗菌检测 | Intertek | 合格 |
| 检测认证 | 环保检测 | FloorScore | 合格 |
| 检测认证 | 防火检测 | SGS | 合格 |
| 检测认证 | 综合检测 | SGS | 合格 |