| 类别 | 项目 | 详情 / 检测标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品基础信息 | 产品名称 | - | 复合商用卷材地板 |
| 产品基础信息 | 总厚度 | EN428 | 1.8mm |
| 产品基础信息 | 耐磨层厚度 | EN429 | 0.2mm |
| 产品基础信息 | 宽度 | EN426 | 2m |
| 产品基础信息 | 卷长 | EN426 | 20m |
| 产品基础信息 | 表面处理 | - | PUR |
| 分类参数 | 防火等级 | GB 8624-2012 | B1 |
| 分类参数 | 有害物质检测 | GB 18586-2001 | 合格（Good） |
| 分类参数 | 抗电阻性 | EN1081 | >10⁹-10Ω |
| 分类参数 | 防干滑性 | EN13893 | >0.3 |
| 分类参数 | 防湿滑性 | DIN51130 | R9 |
| 性能参数 | 轮压测试 | EN425 | 合格（No damage） |
| 性能参数 | 颜色稳定性 | EN ISO 105-B02 | >6 级 |
| 性能参数 | 抗化学性 | EN423 | 良好（Good） |
| 性能参数 | 尺寸稳定性 | EN434 | <0.40% |
| 性能参数 | 加热翘曲 | EN434 | <1mm |
| 性能参数 | 消音率 | EN ISO717/2 | 约 4dB（Approx. 4 dB） |
| 性能参数 | 残余凹陷度 | EN433 | 0.03mm |
| 性能参数 | 抗菌防霉性能 | - | 良好（Good） |