| 类别 | 项目 | 详情 / 检测标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品基础信息 | 产品名称 | - | 素墙龙复合商用墙塑 |
| 产品基础信息 | 总厚度 | EN 428 | 1.0mm |
| 产品基础信息 | 耐磨层厚度 | EN 429 | 0.1mm |
| 产品基础信息 | 重量 | EN 430 | 800g/m² |
| 产品基础信息 | 宽度 | EN 426 | 2m |
| 产品基础信息 | 卷长 | EN 426 | 20m |
| 产品基础信息 | 表面处理 | - | PUR |
| 分类参数 | 防火等级 | GB 8624-2012 | B1 |
| 分类参数 | 有害物质检测 | GB 18586-2001 | 合格（Good） |
| 分类参数 | 抗电阻性 | EN 1081 | >10⁹Ω |
| 分类参数 | 防干滑性 | EN 13893 | >0.3 |
| 分类参数 | 防湿滑性 | EN 51130 | R9 |
| 性能参数 | 耐磨等级 | EN 649 | T 级 |
| 性能参数 | 轮压测试 | EN 425 | 合格（No damage） |
| 性能参数 | 颜色稳定性 | EN ISO 105 - B02 | >6 级 |
| 性能参数 | 抗化学性 | EN 423 | 良好（Good） |
| 性能参数 | 尺寸稳定性 | EN 434 | 0.40% |
| 性能参数 | 加热翘曲 | EN 434 | <1mm |
| 性能参数 | 消音率 | EN ISO 717/2 | 约 4dB（Approx. 4dB） |
| 性能参数 | 残余凹陷度 | EN 433 | 约 0.04mm（Approx. 0.04mm） |
| 性能参数 | 抗菌防霉性能 | - | 良好（Good） |
| 性能参数 | VOC 挥发物排放量 | - | <10 |